ICS 5.180.01

A83

wb

中华人民共和国物流行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

汽车成套零部件出口包装质量检测规范

The inspection standard of automotive Knocked Down export packaging quality

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019年6月25日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国国家发展与改革委员会   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 包装质量检测基本内容	2

5 包装材料质量检测要求	2

6 包装件质量检测要求	4

参考文献	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国物流与采购联合会提出。

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC269）归口。

本标准起草单位：中国物流与采购联合会汽车物流分会、一汽物流有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司。

本标准主要起草人：马增荣、左新宇、张晋姝、刘志国、曾小春。

汽车成套零部件出口包装质量检测规范

- 范围

本标准规定了汽车成套零部件出口包装材料质量检测及包装件质量检测等要求。

本标准适用于汽车成套零部件出口业务包装质量检测，不适用于危险品类成套零部件，其它非成套汽车零部件可参照此标准执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4122.1  包装术语 第1部分 基础

GB/T 4857.4-1992 包装运输包装件压力试验方法

GB/T 4857.22-1998 包装 运输包装件 单元货物稳定性试验方法

GB/T 4996-1996 联运通用平托盘 试验方法

GB/T 6545-1998 瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 7284-1998 框架木箱

GB/T 16717-2013 包装容器 重型瓦楞纸箱

GB/T 23898-2009 木质平托盘用人造板

GB/T 31152  汽车物流术语

- 术语和定义

GB/T 4122.1-2008、GB/T 31152界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 汽车零部件  automotive parts

组成汽车整车的零件及部件。

[GB/T 31152-2014 定义3.1.2]

- 汽车成套零部件/汽车成套散装件 automotive knocked down

在进出口业务中，用于组装成汽车整车的、成套的汽车零部件，英文简称“KD件”。

- 包装件 package

产品经过包装形成的总体，包括准备好供运输的包装、带托包装或散装容器及其内装物。

[GB/T 4122.1-2008 2.2]

- 包装质量检测基本内容

  - 检测范围

汽车KD件出口包装质量检测范围应包括包装材料质量检测、包装件质量检测等两部分。包装材料可选用纸质包装、木质包装、金属包装、塑料包装等。

  - 检测周期

    - 包装材料质量检测宜每批次进行一次。

    - 包装件质量检测应根据下列情况进行检测。

a） 汽车制造工艺和原材料发生较大改变；

b） 零部件产品停产三个月以上恢复生产；

c） 供需双方合同规定。

  - 检测样本选取

    - 包装材料质量检测

在同一批同类型包装材料产品中宜抽取3-5%的样本进行检测。

    - 包装件质量检测

在包装材料和包装方式发生变化时，应选取适量包装件进行检测。

- 包装材料质量检测要求

  - 检测范围

包装材料质量检测宜包括外观检测、厚度检测、强度检测等。

  - 纸质包装材料

    - 外观检测

箱体方正，表面不应有明显的损坏和污迹，各箱面不应有拼接；瓦楞纸箱应符合国家标准 GB/T 16717的相关要求。

    - 厚度检测

纸质包装材料厚度检测应以标准测量单位进行衡量，尺寸公差应符合国家标准 GB/T16717的相关要求。

    - 强度检测

5.2.3.1  耐破强度

可通过模拟实验进行戳穿试验，测试包装箱侧围边板耐破强度，检测方法应符合GB/T 6545-1998的规定。

5.2.3.2  耐压强度

应根据承重标准进行静态堆码实验进行空箱受压试验，试验时间宜在72小时以上；动态抗压应在满箱运输测试环节进行验证。

  - 木质包装材料

    - 外观检测

a）木箱材质为实木时，性能应符合GB/T 7284-1998的相关规定；木箱材质为人造板时，性能应符合GB/T 23898-2009的相关规定；

b）木质包装材料表面应加盖IPPC标识（国际植物保护公约，International Plant Protection Convention，简称IPPC）；

c）木质包装材料表面应平整，无影响使用的毛刺、机械损伤、裂纹及其他缺陷。

d）木质箱板拼接缝隙不大于3 mm；箱体各立边应与地面垂直、周正，包装箱合理、牢固。

e）木质包装材料主要受力部位不应有死节、贯通裂纹。

f）木质包装箱板最大活节直径不应超过板宽40%，最大死节直径不应超过板宽的25%。

g）木质包装箱体表面不应有腐蚀、霉变、虫孔、夹皮等现象。

    - 厚度检测

木质包装材料厚度检测应采用标准卡尺测量，检测误差宜在±5mm之内。

  - 金属包装材料

    - 外观检测

a）金属箱构件表面应采取喷漆、镀锌、磷化等方式进行防锈处理，不应有锈蚀、油污等现象。

b）金属箱箱体应方正，尺寸应符合图纸要求，箱体零部件上不应有飞边、毛刺和裂纹，所有联接件、紧固件必须联接可靠，不应松脱，活动联接应转动灵活，无卡滞。

c）焊接处应清理，焊缝不应有焊瘤、裂纹、焊穿、漏焊等缺陷，焊缝表面不应有熔液、油垢、焊渣、飞溅物等，打磨接口应平直圆滑。

    - 厚度检测

金属箱构件厚度应采用标准卡尺测量，检测误差宜在±5mm之内

  - 塑料包装材料

汽车KD件出口包装使用塑料包装宜选用高密度低压聚乙烯硬塑托盘及压铸围板箱两种，其他吹塑、注塑产品可参照执行。

    - 外观检测

a）硬塑托盘产品应完整无缺，表面光滑平整，无划伤、气孔、杂质、顶白、毛边，无影响使用的裂纹和变形等缺陷；产品表面应无污渍、无油迹，光洁度好，无异味；嵌入件应完整，牢固，无脱落现象；金属嵌入件及端盖不应超出托盘边缘；金属件无锈蚀，且具有防锈能力；

b）压铸围板箱表面应光滑平整，无明显皱褶，无裂损，边角无毛刺、飞边、无气泡，所有切口及封边整齐、美观。

c）塑料包装材料应颜色纯正，无明显杂质，同一批产品色泽宜基本一致。

    - 厚度检测

采用标准卡尺测量，硬塑托盘长、宽、高制造误差宜小于2mm; 压铸围板箱长、宽、高制造误差宜为±5mm。

    - 强度检测

塑料材料箱体或托盘应进行堆码、抗弯强度、跌落、均载强度、低温等检测。检测方法应符合GB/T 4857.4-2008的规定。

- 包装件质量检测要求

  - 包装件质量检测分类及基本要求

    - 分类原则

根据被包装物的基本属性、重点关注程度、是否易损等因素，可分为A类包装件、B类包装件、C类包装件。

    - 分类特点

A类包装件应进行实验室验证，产品主要为一些高价值、行车安全类、车身等特殊包装零件，如发动机、变速箱、玻璃等，

B类包装件应进行模拟实际运输路况验证，产品主要为保护要求相对A类较低的一些特殊包装零件，如车门、内饰、仪表盘等

C类包装件应进行实际试发运验证，产品主要为除A类、B类的零部件。

    - 基本要求

a）通过A类验证的样品不宜再进行B类验证，此类别可以根据实际发运验证情况进行调整。

b）对于包装出口涉及到的危险品，其包装应由产品生产制造厂家提供，并根据零部件具体特性，遵循国家对危险品零件和包装的有关标准和要求进行相关检测。

c）对于疑似包装质量问题的零部件应该至少采用B类以上试验判断包装方案进行测试；

d）如A类包装件尺寸过大，现有技术条件下实验室设备不支持，可采用B类进行验证；

e）成熟的包装方案可用C类方式进行验证。

  - A类包装件质量检测

    - A类包装件采用实验室试验方案流程，可相关标准流程执行。

    - A类包装件试验后应出具国家权威机构认可的检测报告。

    - A类包装件试验应包括跌落检测、侧翻检测、水平冲击（碰撞）检测、震动检测等必要内容。

a）跌落检测应使包装箱从 3.5 米高处跌落，零部件无损坏，包装无严重损坏为合格。

b）侧翻检测应将包装件按预定状态放置在冲击台面上，在其重心上方的适当位置，逐渐施加水平力使其沿底棱自由倾翻，零部件及包装无破损为合格。

c）水平冲击（碰撞）检测应将密封好的包装件固定于车辆车厢前面，车辆以 30km/h 行驶速度急刹车， 零部件及包装无损坏为合格。

d）震动检测应将密封好的包装箱放入车辆车厢内，车辆以 30km/h -40km/h 速度行驶 20分钟，应尽量选择崎岖不平的道路进行测试，零部件及包装无损坏为合格。

  - B类包装件质量检测

    - B类包装件检测应模拟实际物流作业情况，检测后应出具检测报告。

    - B类包装件检测应包括堆码检测、叉车搬运检测、运输检测等必要内容。

6.3.2.1 堆码检测

B类包装件堆码层数应按设计要求设置，检测时间不应小于48h。检测后运输单元高度与检测前的运输单元高度每米之差应小于1cm。样品不应有倒塌、歪斜现象。

6.3.2.2 叉车搬运检测

a）叉车搬运检测应用叉车进行检测，检测路线应与使用仓库路面类似。

b）叉车运行速度不应超过1.5m/s，转弯速度不超过1m/s。

c）叉车运行按照检测规定路线图进行，往返运行不低于5次。

d）叉车应进行提升搬运检测，检测方法符合GB/T 4857.22-1998的规定。

6.3.2.3 运输检测

a）运输检测应包括刹车检测、颠簸检测、路程检测等内容；

b）刹车检测应进行不少于3次紧急刹车，刹车前速度不应少于60km/h。样品距前挡板200mm。

c）颠簸检测车辆应低速通过带有减速带的路面，通过时车速为10km/h至20km/h,减速带高度50mm，减速带宽度380mm，减速带长度超过测试车辆的宽度，总共通过次数不少于20次。

d）路程测试应选择不高于3级的公路，检测过程中车速应在40km/h至80km/h之间，平均车速不低于50km/h，测试路程不少于200km。

  - C类包装件质量检测

    - C类包装件采用实物包装发运或其它阶段测试包装的实物发运及收货方开箱检查的验证方式进行。

    - 为了确保检测结果的有效，检测过程不宜使用模拟物替代，在检测前样品及外包装应该经过检查，样品外观应完好，外包装箱应及内部衬垫应是完整的批量样品。

    - 检测结束后，对于包装器具（纸箱、木箱等）及包装衬垫不应有损坏及功能丧失。其内装保护的内装物不应有损坏及功能损失。

    - 对于重复使用的器具及包装及其所有附件检测结束后，包装及其附件的保护功能不应丧失，并且能再次重复使用。

参 考 文 献

[1] GB/T 4879-1999 防锈包装

[2] GB/T 5117-2012 非合金钢及细晶粒钢焊条

[3] GB/T 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

[4] GB/T 8110-2008 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝

[5] GB/T 12467-2009 金属材料熔焊质量要求

_________________________________