ICS 55.180.20

A85

中华人民共和国国家标准

GB/T 31148—××××

代替 GB/T 31148-2014

联运通用平托盘 木质平托盘

General-purpose flat pallets for through transit of goods—Wooden flat pallet

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

目  次

前言	Ⅱ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　样式	2

5　要求	3

6　试验方法	5

7　检验规则	6

8　标志、包装、运输与贮存	8

附录A（规范性附录）　刨花垫块	9

附录B（规范性附录）　木质平托盘构件尺寸及公差	11

附录C（规范性附录）　木质平托盘布钉图	14

参考文献	18

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 31148-2014《联运通用平托盘 木质平托盘》，与GB/T 31148-2014相比主要技术变化如下：

——修改了木质平托盘的样式（见4，2014年版第4章）；

——修改了木材许用强度（见5.1.1.1，2014年版5.1.1.1）；

——修改了木材树种（见5.1.1.2，2014年版5.1.1.2）；

——修改了托盘钉规格及使用场合（见5.1.2中表2，2014年版5.1.2）

——修改了木质平托盘平面两对角线长度之差（见5.4.4，2014年版5.4.4）

——修改了刨花垫块的尺寸及公差（见附录A.1，2014年版附录A.1）

——修改了木质平托盘构件尺寸及公差（见附录B中图B.1～图B.4，2014年版附录B）

——修改了木质平托盘布钉图（见附录C中图C.1～图C.6，2014年版附录C）

本标准由全国物流标准化技术委员会（SAC/TC 269）提出并归口。

本标准主要起草单位：无锡市前程包装工程有限公司、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。

本标准主要起草人： 周德志、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 31148-2014。

联运通用平托盘 木质平托盘

- 范围

本标准规定了木质平托盘的术语和定义、样式、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于联运通用木质平托盘，也适用于托盘共用系统中反复使用的木质平托盘，一次性托盘也可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1935 木材顺纹抗压强度试验方法

GB/T 1936.1 木材抗弯强度试验方法

GB/T 1938 木材顺纹抗拉强度试验方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3716 托盘术语

GB/T 4823 锯材缺陷

GB/T 4995 平托盘 性能要求和试验选择

GB/T 4996 平托盘 试验方法

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 23898 木质平托盘用人造板

GB/T 27704 钢钉

EN 13183-2 锯材的含水率 第2部分：由电阻法估算

（Moisture content of a piece of swan timber—Part 2:Estimation by electrical resistance method）

- 术语和定义

GB/T 3716 和GB/T 4996确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

木质平托盘  wooden flat pallet

由木材、人造板等木质包装材料制成没有上部构件的平托盘。

锯材 sawn timber

原木经制材加工得到的产品。

刨花垫块 composite chipboard block

由木材碎料（木刨花、锯末、木材经粉碎后制得的碎料或类似材料）与胶粘剂一起，经热压成型后制得的托盘用垫块。

- 样式

木质平托盘的样式如图1所示。

a）托盘平面尺寸为1200mm×1000mm、四向进叉、单面使用、底板结构为川字型平托盘

（简称“川字式托盘”）

b）托盘平面尺寸为1200mm×1000mm、四向进叉、单面使用、紧密对接边板、周底型平托盘

（简称“周底式托盘”）

c）托盘平面尺寸为1200mm×1000mm、单面使用、两向进叉平托盘

（简称“纵梁式托盘”）

d）托盘平面尺寸为1100mm×1100mm、两向进叉、双面使用平托盘

（简称“双面式托盘”）

- 木质平托盘的样式

- 要求

  - 材料

    - 木材

      - 木材许用强度

木质平托盘用木材的许用强度按表1的规定（许用强度等于试验强度除以安全系数，抗弯强度及抗拉强度的安全系数为7，抗压强度的安全系数为5.5）。

- 木材的许用强度                       单位为兆帕

| 抗弯强度，fb | （顺纹）抗压强度，fc | （顺纹）抗拉强度，ft |
| --- | --- | --- |
| 11 | 7.0 | 14 |

      - 木材树种

木质平托盘用木材树种为马尾松、南方松、赤松、铁杉、花旗松、樟子松、云杉等，也可以使用强度与之相同或更大的树种。

      - 含水率

木质平托盘各部件的含水率不应高于20%。

      - 除害处理

需要时，应对木质平托盘进行熏蒸、热处理等除虫害处理。

    - 托盘钉

木质平托盘用托盘钉的表面应经电化学镀处理，性能要求参照GB 27704执行，托盘钉的规格及使用场合见表2规定。

- 托盘钉的规格及使用场合

| 托盘钉规格 | 使用场合 |
| --- | --- |
| P 2.87×50 HW | 川字式、周底式托盘中纵梁板与顶铺板的钉接 |
| P 2.87×65 HW | 川字式、周底式托盘中垫块与底铺板的钉接 纵梁式、双面式托盘中纵梁与铺板的钉接 |
| P 4.10×90 HW | 川字式、周底式托盘中垫块、纵梁板与顶铺板的钉接 |

  - 部件要求

    - 木质平托盘的铺板、垫块、纵梁及纵梁板应为整块锯材。需要时，垫块可使用刨花垫块，刨花垫块应符合附录A中的规定。

    - 部件用木材质量

木质平托盘各部件用木材质量应符合表3的规定

- 木质平托盘部件用木材质量

| 缺陷 | 检量与计算方法 | 托盘部件质量要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铺板 | 纵梁板 | 垫块 | 纵梁 |
| 节子 | 最大尺寸不得超过材宽的 | 30% | 15% | 30% | 25% |
|  | 任意材长1m范围内个数不得超过 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 腐朽 | — | 不允许 |  |  |  |
| 虫眼 | 任意材长1m范围内的个数不得超过 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 裂纹 | 长度不得超过材长的 | 5% | 5% | 10% | 10% |
| 斜纹 | 斜纹倾斜程度不得超过 | 10% | 5% | 20% | 10% |
| 钝棱 | 最严重缺角尺寸不得超过板宽的 | 30% | 15% | 30% | 20% |
| 翘曲 | 顺弯、横弯最大拱高不得超过内曲水平长的 | 2% | 1% | 1% | 1% |
| 夹皮 | — | 不允许 |  |  |  |

  - 尺寸及公差

    - 木质平托盘平面尺寸的制造公差为−6+3mm。

    - 木质平托盘中各部件尺寸及公差按照附录B的规定进行。

  - 加工要求

    - 钉接

钉接时，要求无露钉、无漏钉。在板材背面伸出的钉尖应在板材背面折弯回头；钉帽埋入板材的深度不应超过3mm。

    - 布钉

木质平托盘的布钉（托盘钉的规格、用钉数量、钉接位置等）按照附录C的规定进行。

    - 倒棱

木质平托盘的四周角部不必进行角部倒棱，有需要时，可由供需双方商定。底铺板应进行局部倒棱，局部倒棱尺寸为10mm×45°。

    - 木质平托盘平面两对角线长度之差不应超过8mm。

  - 外观质量

木质平托盘板面要求平整、无污染、无影响使用的毛刺以及无机械损伤。

  - 性能要求

木质平托盘的额定载荷（R）为1000kg，满足GB/T 4995中规定的抗弯试验、叉举试验、垫块或纵梁抗压试验、堆码试验、底铺板抗弯试验、角跌落试验等各项性能要求。

- 试验方法

  - 材料

    - 木材抗弯强度

木材抗弯强度按GB/T 1936.1的规定进行。

    - 木材的顺纹抗压强度

木材顺纹抗压强度按GB/T 1935的规定进行。

    - 木材的顺纹抗拉强度

木材顺纹抗拉强度按GB/T 1938的规定进行。

    - 含水率检测

木材含水率按照EN 13183-2 的规定进行。

    - 托盘钉

托盘钉的性能、尺寸及允许偏差按照GB 27704 的规定进行。

  - 部件及木材质量检验

在自然光线下目测，木材质量中各种缺陷的检量和计算方法按GB/T 4823 的规定进行。

  - 尺寸公差及加工要求

在自然光线下目测，采用钢板尺、卷尺等检量工具进行逐项检验，精确至0.5mm。

  - 外观质量检验

在自然光线下目测。

  - 性能要求检验

木质平托盘性能要求检测按GB/T 4996 的规定进行。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

  - 检验顺序

检验时，应首先对样本进行非破坏性的尺寸、外观等项目检验，检验合格后再进行破坏性的抗弯试验、叉举试验等项目检验。

  - 检验项目

出厂检验和型式检验的检验项目见表4。

- 出厂检验和型式检验的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | ● | ● | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 部件要求 | ● | ● | 5.2 | 6.2，附录A |
| 3 | 尺寸及公差 | ● | ● | 5.3 | 6.3 |
| 4 | 加工要求 | ● | ● | 5.4 | 6.3 |
| 5 | 外观质量 | ● | ● | 5.5 | 6.4 |
| 6 | 性能要求 | ○ | ● | 5.6 | 6.5 |
| - 注：“●”为必检项目，“○”为可选项目 |  |  |  |  |  |

  - 型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产、定型鉴定时；

- 当原材料、工艺发生较大变化，可能影响产品性能时；

- 正常生产每一年进行一次；

- 停产半年以上，再次恢复生产时；

- 国家质量监督检验部门提出检验要求时。

  - 组批与抽样

    - 组批

一般情况下，以相同原料、同一规格、相同工艺条件为一批，单一检验批量（N）不应大于10000只。

    - 缺陷分类

当木质平托盘检验的结果判定需要区分缺陷类别时，按照表5的规定进行。

- 缺陷分类

| 检验项目 | 缺陷 |  | 类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严重 | 重度 | 轻度 |
| 材料 | 木材树种或许用强度不符合表1规定 |  | 101 | — | — |
|  | 木材含水率大于26% |  | — | 201 | — |
|  | 木材含水率为20%～26% |  | — | — | 301 |
|  | 托盘钉的规格不符合5.1.2的规定 |  | 102 | — | — |
| 部件要求 | 木质平托盘部件未采用整块锯材 |  | 103 | — | — |
|  | 木质平托盘部件用木材出现腐朽 |  | 104 | — | — |
|  | 木质平托盘部件用木材出现夹皮 |  | — | — | 302 |
|  | 铺板 | 节子最大尺寸或数量不符合表3规定 | — | 202 | — |
|  |  | 虫眼数量、裂纹不符合表3规定 | — | 203 | — |
|  |  | 斜纹倾斜程度不符合表3规定 | — | — | 303 |
|  |  | 钝棱最严重缺角尺寸、翘曲不符合表3规定 | — | — | 304 |
|  | 纵梁板 | 节子最大尺寸或数量不符合表3规定 | 105 | — | — |
|  |  | 虫眼数量、裂纹不符合表3规定 | 106 | — | — |
|  |  | 斜纹倾斜程度、翘曲不符合表3规定 | — | 204 | — |
|  |  | 钝棱最严重缺角尺寸不符合表3规定 | 107 | — | — |
|  | 垫块 | 垫块用木材质量要求不符合表3规定 | — | 205 | — |
|  |  | 刨花垫块不符合附录A规定 | 108 | — | — |
|  | 纵梁 | 节子最大尺寸或数量不符合表3规定 | — | 206 | — |
|  |  | 斜纹倾斜程度、翘曲不符合表3规定 | — | — | 305 |
|  |  | 虫眼数量、钝棱最严重缺角尺寸、裂纹不符合表3规定 | — | 207 | — |
| 尺寸及公差 | 木质平托盘平面尺寸的制造公差不符合5.3.1的规定 |  | 109 | — | — |
|  | 木质平托盘各部件尺寸及公差不符合附录B规定 |  | — | 208 | — |
| 加工 | 托盘钉未按要求折弯回头 |  | — | 209 | — |
|  | 托盘钉的钉帽埋入深度不符合5.4.1的规定 |  | — | — | 306 |
|  | 木质平托盘的布钉不符合附录C的规定 |  | — | 210 | — |
|  | 底铺板未进行局部倒棱 |  | — | 211 | — |
| 外观 | 不符合5.5的规定 |  | — | — | 307 |

    - 接收质量限（AQL）

木质平托盘的接收质量限（AQL）：严重缺陷为0.1，重度缺陷为25，轻度缺陷为65。

    - 抽样方案

除6.5中规定的性能要求检验项目外，所有检验项目按照GB/T 2828.1的规定确定木质平托盘正常检验一次抽样方案。在一个样本单位中，每种缺陷只计一次，木质平托盘一次抽样方案见表6。

- 木质平托盘抽样与合格判定方案

| 检验批量 （N） | 样本量（n） | 严重缺陷 |  | 重度缺陷 |  | 轻度缺陷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接收数 Ac | 拒收数 Re | 接收数 Ac | 拒收数 Re | 接收数 Ac | 拒收数 Re |
| N≤150 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 151≤N≤280 | 13 | 0 | 1 | 7 | 8 | 14 | 15 |
| 281≤N≤500 | 20 | 0 | 1 | 10 | 11 | 21 | 22 |
| 501≤N≤1200 | 32 | 0 | 1 | 14 | 15 | 30 | 31 |
| 1201≤N≤3200 | 50 | 0 | 1 | 21 | 22 | 44 | 45 |
| 3201≤N≤10000 | 80 | 0 | 1 | 30 | 31 | 70 | 71 |
| - 注：超过10000只的按另一批处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 判定规则

抽样样本按表4的检验项目，对木质平托盘进行单项判定。任意一项不符合本标准，即判定该批产品不合格。

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

木质平托盘四周明显可见位置，应印制清晰可辨、不易去除的标志，标明产品规格、生产日期、生产单位名称等信息。

  - 包装

包装时，应码放整齐，堆码高度应适应现代物流系统，有特殊要求可由供需双方商定。

  - 运输

运输过程中应有避雨、防水措施。

  - 贮存

放置在通风干燥的库房内，应有避免虫蛀、污染等措施；短期露天存放时，应有防雨措施。

- （规范性附录）
刨花垫块

  - 尺寸及公差

刨花垫块的尺寸及公差如图A.1所示，检验按照GB/T 17657的规定进行。

单位为毫米

  - 刨花垫块的尺寸及公差

  - 性能要求及试验方法

    - 密度

刨花垫块的密度不应低于600kg/m3，每种规格样品数量为10个，测试方法按照GB/T 17657的规定进行。

    - 极限体积膨胀率

刨花垫块极限体积膨胀率在长度、宽度方向不超过2%，在厚度方向不超过4.5%。每种规格样品数量为10个，测试方法按照GB/T 17657的规定进行。

    - 胶层剪切强度

胶层剪切强度不应低于0.25MPa，每种规格样品数量为5个，测试方法按照GB/T 17657的规定进行。

    - 甲醛释放量

甲醛释放量满足GB/T 23898中规定的E2级，每种规格样品数量为2个，测试方法按照GB/T 17657的规定进行。

    - 握螺钉力

刨花垫块的平均握螺钉力不小于5.5kN。每种规格样品数量为10个，测试方法按照GB/T 17657的规定进行。

    - 蒸煮试验

刨花垫块在一个大气压下，浸泡在100℃沸水中蒸煮2小时，取出置于（65±3）℃环境下干燥2小时后观察，要求表面完好、无裂缝，无片材脱离，每种规格样品数量为5个。

- （规范性附录）
木质平托盘构件尺寸及公差

  - 1200mm×1000mm川字式托盘构件尺寸及公差图见图B.1。

单位为毫米

  - 1200mm×1000mm川字式托盘构件尺寸及公差

  - 1200mm×1000mm周底式托盘构件尺寸及公差图见图B.2。

单位为毫米

  - 1200mm×1000mm周底式托盘构件尺寸及公差

  - 1200mm×1000mm纵梁式托盘构件尺寸及公差图见图B.3。

单位为毫米

  - 1200mm×1000mm纵梁式托盘构件尺寸及公差

  - 1100mm×1100mm双面式托盘构件尺寸及公差图见图B.4。

单位为毫米

  - 1100mm×1100mm双面式托盘构件尺寸及公差

- （规范性附录）
木质平托盘布钉图

  - 1200mm×1000mm川字式托盘布钉图见图C.1，C.2。

单位为毫米

注1：图中为P 4.10×90 HW型托盘钉

注2：图中为P 2.87×50 HW型托盘钉

  - 1200mm×1000mm川字式托盘布钉图（俯视图）

单位为毫米

注1：图中为P 2.87×65 HW型托盘钉

  - 1200mm×1000mm川字式托盘布钉图（仰视图）

  - 1200mm×1000mm周底式托盘布钉图见图C.3、C.4。

单位为毫米

注1：图中为P 4.10×90 HW型托盘钉

注2：图中为P 2.87×50 HW型托盘钉

  - 1200mm×1000mm周底式托盘布钉图（俯视图）

单位为毫米

注1：图中为P 2.87×65 HW型托盘钉

  - 1200mm×1000mm周底式托盘布钉图（仰视图）

  - 1200mm×1000mm纵梁式托盘布钉图（俯视图）见图C.5。

单位为毫米

注1：图中为P 2.87×65 HW型托盘钉

  - 1200mm×1000mm纵梁式托盘布钉图（俯视图）

  - 1100mm×1100mm双面式托盘布钉图见图C.6。

注1：图中为P 2.87×65 HW型托盘钉

  - 1100mm×1100mm双面式托盘布钉图

参 考 文 献

[1] European Pallet Association e.V Technical Regulations Section2-Part 3 EPAL 3 pallets Production,repair,marking

[2] JIS Z 0604-1989 Wooden flat pallet

[3] JIS Z 0651-2002 Design criteria of pallet systems

[4] ISO 8611-1:2011 Pallets for materials handling-Flat pallets-Part1: Test methods

[5] ISO 8611-2:2011 Pallets for materials handling- Flat pallets-Part2: Performance requirements and selection of tests

_________________________________